HCH-3000E/E超声波测厚仪

超声波测厚仪HCH-30000E/E采用了单片机与CPLD综合系统的全新技术，集发射-回波模式与回波-回波模式于一身的智能型超声波测厚仪。它具有轻便且符合人体工程学的单手操作设计，为许多需要对带有涂层的金属壁变薄的材料所进行的快速检测应用，提供了性价比极高的测量解决方案。

一、功能特点：

1.具有一次底波和回波-回波两种测量方式

2.脉冲～回波方式（标准模式，用于普通厚度测量）

3.回波～回波方式（涂层模式，用于不去除油漆层的基材净厚度测量）

4.反测声速：可根据已知材料的厚度反测出材料的声速

5.自动灵敏度增益优化— 自动调整灵敏度，使测量更加精准

6.探头自动识别，可选多种探头

7.最小值扫描模式，每秒10次，快速测量并捕捉最小值

8.可设置上下限报警阀值，当测量厚度超过阀值时，则给出报警信号

9.差值模式：测量的厚度与设置的基值进行比较，在屏幕上将差值显示出来

10.大容量储存，数据分组化管理

11.打印输出可与PC通信

二、技术参数：

1.测量范围：0.8～500mm（标准模式）
          3.0～20mm (涂层模式) ，取决于所用探头、所测材料、表面状况

2.显示分辨率：0.01mm、0.1mm可选

3.显示方式：LCD显示器（带背光）

4.存储方式：手动存储方式

5.测量误差：当分辨率为0.01mm,厚度H＜10mm时，示值误差±0.05mm

当分辨率为0.01mm,厚度H≥10mm时，示值误差±(0.1%H+0.05)mm

当分辨率为0.1mm,示值误差±(1%H+0.1)mm

6.声速范围：1000-9999m/s

7.使用环境：-10℃ — +60℃，相对湿度小于90%

8.电源：2节5号电池

9.尺寸/重量：146×81×30mm    300克

三、标准配置：

1、HCH-3000E/E主机              1台

2、探头(E-E10)                   1支

3、50g常温耦合剂                 1瓶

4、1.5V电池                      2节

5、使用说明书                     1份

6、保修卡、合格证                 1份

7、手提箱                         1只